**Ausschreibungstext**

**InWin fireprotect**

**Aluminiumzarge Typ 8 – Profil 815-EI-30**

AZ - InWin - das kompakte Fertigfenster, nach EI 30, als Brandschutzfenster F30, mit niedrigem Abdeckrahmen 36mm breit, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, Fertigfenster für den flächenbündigen Einbau in Trockenbau-Ständerwände, ohne sichtbare Befestigungswinkel, werkseitig fertig verglast, Innenraum gereinigt. Fenster kartonverpackt zur bauseitigen Montage. Zulassung nach DiBt, Brandschutzverglasung F30 nach allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-19.14-2090.

**Bezugsquelle :** AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 12, 06577 Heldrungen  
 Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194  
 [az@aluminiumzargen.de/](mailto:az@aluminiumzargen.de/) www.aluminiumzargen.de

**Profil :** 815-EI-30

**Maße :**

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB) B X H ...... x …… mm Abdeckrahmenaußenmaß: (BRM+30mm) Elementaußenmaß: (BRM-6mm) Elementinnenmaß: (BRM-43mm) Bauöffnungsmaß (BÖM): (BRM+24mm) MW (Maulweite = fertige Wandstärke) 100 (125/150) mm

**Verglasung :** 2 x 11 mm Pyrodur

**Schallschutz :** Rw,P = 46 dB

**Oberfläche :**

RAL 9016 Natur eloxiert (E6 EV1)  
Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)  
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala  
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala  
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)  
Pressblank (unbehandelt)  
Vorchromatiert (zum bauseitigen Anstrich)  
Holzdekoroberfläche  
Sonderausführung