Ausschreibungstext

Aluminiumzarge Typ 3 – Profil 305>150

Aluminium-Kantspiegel-Umfassungszarge als Durchgangszarge , aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66,  Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig im Falz verschraubt, mit Wanddickenausgleich -5/+15mm, zum nachträglichen Einbau,  Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 40/53 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandbefestigung mit verzinkten verstellbaren Wandanker (mind. 9 Stück) zur verdeckten Zargenmontage, Falz mit Rechteckrohr abgedeckt, Wandanschlußdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

Bezugsquelle	:  	AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42,

06577 An der Schmücke OT Heldrungen

Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

Profil		: 	305>150

Falz		:  	29/15 gefälzt, abgedeckt mit Rechteckrohr 29/15 (verklebt)

# Maße		:

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB) 				B X H 	...... x …… mm 
ZFM (Zargenfalzmaß) 					B X H	…… x ……  mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß)	 		B X H     …… x ……  mm

MW (Maulweite = fertige Wandstärke ab > 150mm)			… mm

# Oberfläche	:	Natur eloxiert (E6 EV1)

# Pulverbeschichtet nach RAL - Farbscala (seidenglänzend 70-85)

# Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala

# Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala

# Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)

# Pressblank (unbehandelt)

# gebeizt und passiviert zum bauseitigen Anstrich

# Sonderausführung

# Dichtungen	:	Wandanschlussdichtung	: schwarz / grau / weiß