Ausschreibungstext

Aluminiumzarge Typ 4 – Profil 405>150

Aluminium-Leibungszarge als wandbündige Durchgangszarge, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66,  Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig in Grundzarge verschraubt,  ohne Wanddickenausgleich, zum nachträglichen Einbau,  Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 10/10 mm oder 25/25 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Befestigungsverstärkung mittels Kunststoffplättchen, zur verdeckten Zargenmontage, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

Bezugsquelle	:  	AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42,

06577 An der Schmücke OT Heldrungen

Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

Profil		: 	411

Falz		:  	abgedeckt mit Rechteckrohr 30/15 mm

- Maße		:

GZAM (Grundzargenaußenmaß = LZDM +68/34 (Breite/Höhe))

B X H 	...... x …… mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß)	 		B X H     …… x ……  mm

PAM (Profilaußenmaß = fertige Wandstärke >= ab 118 mm)		… mm

- Oberfläche	:	Natur eloxiert (E6 EV1)

- Pulverbeschichtet nach RAL - Farbscala (seidenglänzend 70-85)

- Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala

- Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala

- Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)

- Pressblank (unbehandelt)

- gebeizt und passiviert zum bauseitigen Anstrich

- Sonderausführung